ИКП индикатор коррозийных процессов

Индикаторы коррозионных процессов ИКП предназначены для оценки коррозионного состояния стального подземного сооружения.

Индикаторы  имеют  несколько  модификаций,  отличающихся  количеством элементов индикации, их типом и толщиной.

Особенности:

- Оценка общей коррозии и порядок ее средней скорости производится путем периодического контроля состояния элементов индикации индикатора с помощью Анализатора ИКП.

- Расчеты скорости и глубины коррозии при подключении Анализатора к индикатору производятся автоматически.

- В состав индикатора интегрирована микросхема памяти, в которой сохраняются исходные и текущие данные, необходимые при расчете скорости коррозии и идентификации индикатора.

- Возможно интегрирование ИКП в систему телеметрии c помощью устройства сопряжения УС ИКП СТ.

- Является изделием однократного применения: в процессе эксплуатации не подлежит восстановлению и ремонту.

- Принцип действия ИКП основан на коррозионном разрушении элементов индикации, поэтому в условиях высокой агрессивности грунтов разрушение может произойти ранее указанного срока службы.

- Может поставляться закрепленным на корпусе электрода сравнения марки ЭНЕС.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Дискретность (разрешающая способность) | 0,12 мм |
| Максимальная определяемая глубина коррозии | 1,2 мм |
| Стандартная длина соединительного кабеля | 5 000 мм* |
| Масса, при стандартной длине кабеля, не более | 1 кг |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Условия эксплуатации: |
| - температура окружающей среды | -10 … +45 °С |
| - верхнее значение относительной влажности | 75 % при температуре +35 °С |
| Размещение в грунте с засыпкой почвенной средой |

*Длина кабеля может быть увеличена по требованию заказчика.

Конструкция:

- Состоит из изолированных друг от друга элементов индикации в корпусе, кабеля и разъемного соединения.

- В корпусе разъемного соединения установлена печатная плата с микросхемой памяти.

- Элементы индикации выполнены в виде полостей в монолитном стальном корпусе, которые имеют различную дискретную толщину дна с шагом 0,12 мм. Полости заполнены сухим капиллярно-пористым не проводящим в обезвоженном состоянии электрический ток материалом. В полости введены металлические электроды, которые подключены проводниками к отдельным контактам разъемного соединения.

- Разъемное соединение предназначено для соединения с анализатором ИКП или с трубопроводом.

- Инициализация индикатора происходит при первом соединении с анализатором и производится в день монтажа ИКП на объекте.

Схема установки

1 - индикатор коррозионных процессов ИКП
2 - разъем индикатора
3 - разъем перемычки
4 - перемычка
5 - клемма для подключению к трубопроводу
6 - трубопровод
7 - проводник (полоса) от трубопровода
8 - контрольно-измерительный пункт

Структура условного обозначения

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Для поставок по России:

Индикатор коррозионных процессов ИКП 10-012М, ТУ 3435-007-51996521-2009.

Для поставок на экспорт:

Индикатор коррозионных процессов ИКП 10-012М, экспорт, ТУ 3435-007-51996521-2009.

Комплект поставки:

- Индикатор коррозионных процессов ИКП, с кабелем и разъемом.

- Руководство по эксплуатации.

- Перемычка с разъемом.

- Клипса для фиксации в КИП.

- Упаковка.